# (( أستمارة الخطة التدريسية السنوية ))

| ا.م.د سهى كريم شهاب | اسم التدريسي: |
| --- | --- |
| suhakshihab@gmail.com | البريد الالكتروني: |
| Materials Inspection | اسم المادة: |
| 5 hrs. per week :( theory: 2 hrs. , tutorial : 1 hrs, lab : 2 hrs) | مقررالفصل: |
| التعرف على اهم الفحوصات الائتلافية والفحوصات اللاائتلافية واهم الخواص الميكايكية , الفيزيائية, الكيميائية للمواد كذلك التعرف على اهم العيوب الناتجة من عمليات تصنيع المواد | اهداف المادة: |
| تعليم كيفية اجراء اختبارات الاتلافية للمواد والتي تتضمن: الشد ,الضغط, والصلادة, الحني,اللي,الصدمة, الكلال, الزحف تعليم كيفية اجراء اختبارات اللاتلافية للمواد والتي تتضمن: الفحص المرئي, الفحص بالسوائل النافذة, الفحص بالجزيئات المغناطيسية , الفحص بالتيارات الدوامة,الفحص بالموجات فوق الصوتية, الفحص بالاشعة السينية | التفاصيل الاساسيه للمادة: |
|  | الكتب المنهجية: |
| Higgins RA & Bolton, 2010. Materials for Engineers and Technicians , 4th edition, Butterworth Heinemann Ch 3 Sheedy, P. A, 1994. Materials : their properties, testing and selection Byrnes, J. J, 1983. Testing and treatment of materials | المصادر الخارجية: |
| الامتحان النهائي السعي النهائي الفصل الثاني الفصل الاول الفصل الدراسي 50% 50% 25 25 الدرجة | تقديرات الفصل: |
| A couple of quizzes have to be done during the both semesters. also preparing reports about each test | معلومات اضافية: |

Course weekly Outline-Semester (1)

| الملاحظات | المادة النظرية | محتوى المادة | التاريخ | الأسبوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Introduction to Materials testing | 2017/9/19 | 1 |
|  |  | materials inspection methods | 2017/9/26 | 2 |
|  |  | Materials properties | 2017/10/3 | 3 |
|  |  | Tensile test | 2017/10/10 | 4 |
|  |  | Tensile test | 2017/10/17 | 5 |
|  |  | Compression test | 2017/10/24 | 6 |
|  |  | Torsion test | 2017/10/31 | 7 |
|  |  | Bending test | 2017/11/7 | 8 |
|  |  | Exam | 2017/11/14 | 9 |
|  |  | Hardness test | 2017/11/21 | 10 |
|  |  | Types of hardness test | 2017/12/5 | 11 |
|  |  | Impact test | 2015/12/12 | 12 |
|  |  | Creep test | 2017/12/19 | 13 |
|  |  | Fatigue test | 2017/12/26 | 14 |
|  |  | Exam | 2017/1/9 | 15 |
| Half-Year Break |

Course weekly Outline-Semester (2)

| الملاحظات | المادة النظرية | محتوى المادة | التاريخ | الأسبوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NDT | 2018/2/23 | 1 |
|  |  | Casting Discontinuities | 2018/2/30 | 2 |
|  |  | Welding Discontinuities | 2018/3/6 | 3 |
|  |  | Visual test | 2018/3/13 | 4 |
|  |  | Liquid penetrant test | 2018/3/20 | 5 |
|  |  | Magnetic particle test | 2018/3/27 | 6 |
|  |  | Magnetizing techniques | 2018/4/3 | 7 |
|  |  | Eddy current test | 2018/4/10 | 8 |
|  |  | Introduction to Radiographic testing | 2018/4/17 | 9 |
|  |  | X ray radiography test | 2018/4/24 | 10 |
|  |  | X ray diffraction | 2018/4/8 | 11 |
|  |  | Principles of Ultrasonic test | 2018/5/15 | 12 |
|  |  | Ultrasonic techniques | 2018/5/22 | 13 |
|  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  | 15 |

توقيع الأستاذ:                                                              توقيع العميد: