# (( أستمارة الخطة التدريسية السنوية ))

| م.م اثيل ساجد ابراهيم | اسم التدريسي: |
| --- | --- |
| athilsa@yahoo.com | البريد الالكتروني: |
| Extraction metallurgy | اسم المادة: |
| 4 hrs. per week | مقررالفصل: |
| To provide knowledge and understand the extraction metallurgy of ferrous nonferrous metals. | اهداف المادة: |
| The course covers the production of iron and steel from raw material in addition to non-ferrous metals such as zinc, nickel and sliver. | التفاصيل الاساسيه للمادة: |
| handbook of extractive metallurgy, 1997 Fathi Habashi | الكتب المنهجية: |
| sources of other universities such as university of technology | المصادر الخارجية: |
| الامتحان النهائي السعي النهائي الفصل الثاني نصف السنة الفصل الاول الفصل الدراسي 40% 60% 20% 20% 20% الدرجة | تقديرات الفصل: |
| The modulus includes a practical part as well (lab) | معلومات اضافية: |

Course weekly Outline-Semester (1)

| الملاحظات | المادة النظرية | محتوى المادة | التاريخ | الأسبوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Course Description | 4/11/2018 | 1 |
|  |  | Extraction Metallurgy- Introduction | 11/11/2018 | 2 |
|  |  | Iron Ore mining | 18/11/2018 | 3 |
|  |  | Beneficiation of Iron Ore | 25/11/2018 | 4 |
|  |  | Exam 1 | 2/12/2018 | 5 |
|  |  | Briquetting (form pieces of regular shapes) | 9/12/2018 | 6 |
|  |  | Concentration methods | 16/12/2018 | 7 |
|  |  | Iron blast furnace | 23/12/2018 | 8 |
|  |  | Steel making process | 30/12/2018 | 9 |
|  |  | Exam 2 | 7/1/2019 | 10 |
| Half-Year Break |

Course weekly Outline-Semester (2)

| الملاحظات | المادة النظرية | محتوى المادة | التاريخ | الأسبوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aluminum production | 2019/2/17 | 1 |
|  |  | Zinc Production | 2019/2/24 | 2 |
|  |  | Nickel Production | 2019/3/3 | 3 |
|  |  | Exam 1 | 2019/3/10 | 4 |
|  |  | Copper production | 2019/3/17 | 5 |
|  |  | Gold Production | 2019/3/24 | 6 |
|  |  | Uranium production | 2019/3/31 | 7 |
|  |  | Thorium production | 2019/4/7 | 8 |
|  |  | Exam 2 | 2019/4/14 | 9 |
|  |  | Magnesium production | 2019/4/21 | 10 |
|  |  | Chrome production | 2019/4/28 | 11 |
|  |  | Tin production | 2019/5/5 | 12 |
|  |  | Reviewing questions | 2019/5/12 | 13 |
|  |  | Exam 3 | 2019/5/19 | 14 |

توقيع الأستاذ:                                                              توقيع العميد: